2014年硕士研究生入学试题（B卷标答）

考试科目： 830固体物料分选原理及工艺

（共三大题，满分150分）

一、名词解释（每小题5分，共20分）

1．何谓双电层结构？

答：双电层包括矿物表面及其所联系的一层溶液，分为定位离子层和外层，外层包括紧密层(又称Stern层)和扩散层。双电层外层与内层定位离子符号相反起电性平衡作用的离子称为配衡离子。配衡离子对表面没有特殊的亲和力，是靠静电吸着的。矿物表面的荷电层决定其表面的电位符号，荷正电时，表面电位为正，反之亦然。根据表面荷电的起因，一般认为定位离子为H+和OH-，而对于其它离子型矿物以及硫化矿物而言，组成矿物晶格的同名离子即为定位离子

2．何谓矿物晶体表面的饱和键力和不饱和键力？

答：矿物晶体内部的任一质点，由于与周围分布的相邻质点相互作用，使键力处于平衡饱和状态，习惯称为饱和键力；而位于晶体表面，例如面心附近的任一质点，则除了在此平面内以及朝向立方体内部的键力因与相邻质点相互作用得到饱和外，在朝向空间这个方向，面心附近的质点的键力则未得到补偿，因而处于未饱和状态，称为不饱和键力或表面不饱和键能。由此可见，处于表面的质点对外界具有吸附其它物质的能力和作用活性。

同样，位于棱边上的任一质点，将在两个方向上具有不饱和键力，即棱边上质点的键力不饱和程度较高，其对外界具有较高的吸附能力和作用活性。而位于任一顶角的质点，则因在三个方向上都有不饱和键力，所以位于顶角处的质点不饱和键力最强，即顶角处质点的键力不饱和程度最高，对外界吸附活性也最高，作用也最强烈。

以上说明，矿物经破碎、磨细后，不管是沿任何方向发生破裂，在断裂面上的质点均存在着不饱和键力，且在不同部位未得到补偿键力的不饱和程度亦不相同，其在断裂面不同部位具有不同的吸附能力和作用活性。

这些具有不饱和键力的表面对气体分子、水分子、药剂分子、离子或水溶液中的其它分子、离子，均会发生吸附作用。值得注意的是，矿石经破碎磨细后，其比表面虽随之增大，形成的棱、角吸附“活性中心”亦增加更多。所以，矿石磨得越细，吸附能力和作用活性也愈强烈。

3．何谓润湿现象？

答：润湿是自然界常见的一种界面现象，这是由于液体从固体表面排挤空气并吸附在固体表面所产生的一种界面作用，其相反的作用则是空气从固体表面排挤液体。矿物可浮性好坏的最直观的标志，就是被水润湿的程度不同，例如石英、云母等很易被水润湿，而石墨、辉钼矿等不易被水润湿。它主要取决于矿物表面不饱和键力(性质与类型)与偶极水分子相互作用的强弱。

为了实现矿物的有效分离，通常必须对矿物表面的润湿性进行适当的调节，以扩大被分选矿物间润湿性的差异，这样才有利于用浮选分离各种矿物。调节润湿性的方法可分为物理方法和化学方法两大类。物理方法有加热及辐射等，目前在浮选实践中主要还是采用化学方法来调节矿物表面的润湿性，即通过捕收剂和调整剂作用于固-液界面，以实现矿物表面润湿性的改变。

4．什么是介质的粘度？

答：介质的粘性存在于实际流体中。液体的粘性由分子间的引力所引起，气体的粘性主要由动能不同的分子在流速不同的层间交换引起。均质介质的粘性作用力服从牛顿内摩擦定律。

二、简答题（每小题10分，共60分）

5．简要回答几种常见的破碎比及其应用场合？

答：破碎比就是原物料粒度与产物粒度的比值，它表示经过破碎后，原物料的粒度减小的倍数。由于碎矿机和磨矿机的功率消耗与生产率都和破碎比有关，所以它是衡量碎矿和磨矿过程的数量指标。

（1）极限破碎比。用物料在破碎前的最大粒度与破碎后的最大粒度的比值来确定。

（2）名义破碎比。用碎矿机的给矿口的有效宽度和排矿口的宽度的比值来确定。

（3）平均破碎比。用平均粒度来确定。

6．影响固-液界面吸附的因素？

答：对固-液界面的吸附括有以下几种影响因素概和规律：

1）温度对固-液吸附有较复杂的影响。例如用活性炭从浓溶液中吸附丁醇时，随温度的升高，吸附量先减后增。又如，由于温度对溶质及溶剂均有影响，当矿物表面吸附溶剂时，溶液浓度变大。反之，当吸附溶质时，则溶液浓度降低，所以用溶液浓度变化衡量吸附量时，温度的影响较为复杂。一般而言，由于吸附多为放热过程，温度升高，吸附量降低，平衡向解吸方向移动。

2）固-液界面的吸附主要取决于吸附剂和吸附质的结构、性质和相互接触的活性质点(离子、原子或分子)数等。例如，矿物的物质组成、结晶构造以及表面状态将对吸附过程产生显著的影响；另一方面，由于吸附过程是分散的溶质的分子或离子在矿物表面浓集的过程，所以又与气体或溶质(如浮选药剂的分子、离子)的组成、结构、性质以及浓度等密切相关。一般说来，吸附质与吸附剂的结构类似或性质相近时较易发生吸附。一般规律是：极性吸附剂易吸附极性吸附质或电解质离子，且通常是选择性地吸附与吸附剂有相同元素或类质同象的离子；高价离子也常比低价离子更易被吸附；当吸附质与吸附剂表面质点有交换等化学反应吋，也易促进吸附过程的进行。反之，非极性吸附剂则易吸附非极性的溶质。这一现象与极性物质易溶于极性溶剂，非极性物质易溶于非极性溶剂的规律有关。例如脂肪酸极性的大小为甲酸>乙酸>丙酸>丁酸。活性炭的极性很小，所以它比较容易从水溶液中吸附极性较小的溶质，吸附的次序为：丁酸>丙酸>乙酸>甲酸。溶剂(水)因极性很大，所以极性很小的活性炭对其吸附极弱。

3）凡能使固-液界面自由能降低得越多的溶质，被吸附的量也越多。例如，用活性炭从水溶液中吸附脂肪酸时，烃链较长的脂肪酸分子因能更显著降低炭-液界面自由能，所以被吸附的量亦大。

4）在相同浓度条件下，溶解度较小的溶质较易被吸附；同一种矿物的吸附性能，磨矿细度以及表面处理方法不同其吸附性能不同。

7．矿物的零电点与接触角的关系？

答：水溶液中电极的表面电位与界面自由能有关，将李普曼方程积分，得界面张力的变化为（从电位ψ0。到电位ψ(零电点)积分）。

dσ=σ固−液−σ∘固−液=−qdψ =−qdψ

∴cosθ−cosθ∘=1σ液−气qdψ

由此式可将相对于零电点时润湿接触角(θ°)的变化与矿物表面电位ψ0的变化联系起来。例如，测得镜铁矿晶体表面在溶液pH值为3.5时(PZC)，其润湿接触角(θ)最大约为71°，若增大或减小溶液的pH值(即改变表面电位ψ0)，均会引起θ°的显著下降。

8．扩展的DLVO理论的基本内容?

答：当微粒悬浮体中的颗粒为疏水颗粒，而且介质为水溶液时，DLVO理论就不能适用。原因是，除了上述的两种表面力（双电层作用力和范德华作用力）之外，水溶液中的疏水颗粒之间还存在着强烈的疏水吸引力。

扩展的DLVO理论把疏水作用力计算入颗粒之间的相互作用势能的净值，并以此来预测水溶液中疏水颗粒悬浮体的稳定性。它可表述为，

UT=UR+UA+UH

同样地，以上式计算水溶液中疏水颗粒之间的相互作用势能的净值，作出总作用势能曲线图。从该图中的能垒值Umax和能垒所在的位置hcr可以判断一个微粒悬浮体或胶体是否发生聚团。

9．磁化焙烧的原理及其分类？

答：磁化焙烧是矿石加热到一定温度后，在一定的气氛中进行化学反应的过程。经磁化焙烧后，铁矿物的磁性显著增强，脉石矿物的磁性则变化不大。铁锰矿石经磁化焙烧后，其中的铁矿物变成强磁性铁矿物，锰矿物的磁性变化不大。因此，各种弱磁性铁矿石或锰矿石，经磁化焙烧后都可对其进行有效的磁选分离。

磁化焙烧除了增加矿物的磁性外，还能排除矿石中的结晶水、二氧化碳和硫、砷等一些有害杂质，并能使坚硬致密的矿石变为疏松结构，有利于降低磨碎费用。

常用的磁化焙烧法可分为：还原焙烧、中性焙烧、氧化焙烧和氧化还原焙烧。

10．矿物颗粒在电场中带电的方法有几种？

答：在电选过程中，使物料带电的方法通常有摩擦带电、感应带电、接触带电以及在电晕放电电场中带电。

三、综合题（每小题14分，共70分）

11．试论述固体物料分选对象及意义。

答：随着经济的迅猛发展，对矿产资源的需求越来越大，从而加快了资源枯竭的进程。人们不得不重新审视已有的矿物加工技术并最大限度的扩大处理对象。众所周知，目前在地壳中已知的3000余种各类矿物中，可被利用的不过200余种。而由于选冶工艺技术等原因，这些有限资源，仍有相当大部分没被回收利用，如：黑色金属损失约为20％，有色金属损失约为40％，稀有金属的损失则往往高达50％以上。在我国由于存在大量的贫、细、杂以及共生矿石，这一问题显得愈加突出。

此外，另一个不容忽视的问题是，现代工业活动及人类生活所带来的大量固体废物，其中含有大量有用金属和无机有机材料。有数据表明，在进入经济体系的各类物质中，仅有10％～15％的物质能以建筑、工厂、装置、器具等形式积累起来，其余则绝大部分形成了废物。因此，强化资源回收及综合利用，提高资源承载能力，是减缓和遏制资源枯竭这一进程的唯一有效途径，也是现代固体物料分选的主要任务。

固体物料分选的对象及其意义主要表现在以下几个方面：

（1）富集矿石中有用成分，使之达到冶炼或其它工业要求的质量标准，以便经济、高效地利用矿石资源；

（2）制备高纯矿物产品，为生产高端产品提供优质原料；

（3）去除矿物中的有害杂质，满足后续用户的要求；

（4）分离矿石中多种有价组分，形成各种精料产品，以利于分别加工和利用；

（5）从固体废物如：尾矿、冶炼及化工废渣、有价粉尘、废旧金属以及垃圾中回收有价成分或使其资源化；

（6）从工业废液、排放废水中回收有用组分或有用物质，实现固液分离或净化处理，以达到保护环境的目的。

12．写出筛分效率的定义及其公式推导。

答：所谓筛分效率，是指实际得到的筛下产物重量与入筛物料中所含粒度小于筛孔尺寸的物料的重量之比。筛分效率用百分数或小数表示。

E=CQ⋅a100×100%=CQa×104%        （4-4）

式中 E—筛分效率，%

C—筛下产品重量，g；

Q—入筛原物料重量，g；

α—入筛原物料中小于筛孔的级别的质量分数。

13．影响磨机生产率的关键因素有哪些？

答：磨机的转速和装球量是影响磨机生产率两个关键性的因素。超过nc值运转固然可以提高磨机生率，但要求减少装球量，而减少装球量又会使生产率降低。所以不能片面地采用大幅度提高转速及大幅度减少装球量的办法，这反而会使生产率下降，当装球率减少到25％以下，即使将转速率提高到145%，其生产率也达不到装球率为35-40%转速率为110-120%的生产率。并且转速太高，磨机振动很厉害，也会造成危险。

14．累积粒度特性曲线的特点和用途？

答：累积粒度特性曲线在生产考查和流程计算上获得了更为广泛的应用，它具有如下特点：

①正、负累积粒度特性曲线是互相对称的，若绘在一张图纸上，它们必交于物料产率为50％的点上；

②正累积粒度特性曲线必交于纵坐标轴上物料产率为100％的点；负累积粒度特性曲线必交于纵坐标轴上物料产率为0的点（坐标原点）。

累积粒度特性曲线有如下用途：

①可确定任何指定粒度的相应累积产率；或由指定的累积产率查得相应的粒度。

②可求出任一粒级（d1～d2）的产率，它等于粒度d1及d2所对应的纵坐标的差值。

③由曲线的性状可大致判断物料的粒度组成情况。对于正累积的粒度特性曲线，若曲线向左下角凹进，表明物料中细粒级含量多；若曲线向右上角凸起，说明粗粒级含量多；若曲线近似直线，则表示粗、细粒度分布均匀。

15．请画出下图所示流程的流程有向图，并写出其流程关联矩阵和拓扑矩阵。

答：