二O 一四年招收硕士研究生入学考试试题 姓名： 报考专业： 准考证号码：

密封线内不要写题

考试科目代码及科目名称：　　811 无机材料科学基础

可使用的常用工具： 计算器，直尺或三角板

除作图部分直接在原图上绘制，其它答题内容写在答题纸上，写在试卷或草稿纸上一律无效，考完后试题随答题纸交回。

考试时间3小时，总分值 150 分。

- 填空题（30×1分=30分） - β-Ca2[SiO4]、 Na[AlSi3O8]、 CaMg[Si2O6]、Mg3[Si4O10](OH)2、Mg3Al3[AlSi5O18]分属（1）、（2）、（3）、（4）、（5）硅酸盐晶体。 - 粘土荷电的主要原因有：（6）、（7）和（8）。 - 当液体与固体相接触，固相不被液体所润湿，则两相的表面张力的关系应是（9）。 - 离子晶体通常借助表面离子的极化变形和重排来降低其表面能，对于下列离子晶体CaF2、PbF2、PbI2、BaSO4 、SrSO4的表面能，最小的是（10）。 - 粘土泥浆胶溶必须使介质呈 （11），还必须有(12)价阳离子交换粘土原来吸附的阳离子。 - 在玻璃性质随温度变化的曲线上有二个特征温度(13)和(14)，与这二个特征温度相对应的粘度分别为(15)和(16)。 - 当温度不变时，硅酸盐熔体中的聚合物种类、数量与熔体组成（O/Si比）有关。O/Si比值大，表示碱性氧化物含量高，这时熔体中的(17)。 - 按照在形成氧化物玻璃中的作用，下列氧化物网络变性体Na2O、BaO 、P2O5、Al2O3、CaO、K2O、SiO2、B2O3有 (18) ，中间体有(19)，网络形成体有：(20)。 - 在三元系统中，无变量点有三种，分别是：(21)、(22)和(23) 。 - 析晶过程包含(24)和 (25)两 个过程。 - 晶体中质点的扩散迁移方式有（26）、（27）、（28）、（29）和（30）。 二、名词解释(4×5分=20分） - 矿化剂 - 位移型相变和重建性相变 - 小角度晶界和大角度晶界 - 网络形成体和网络变性体 三、简答（3×10分=30分） - 表面力的存在使固体表面处于高能量状态，然而，能量愈高系统愈不稳定，那么固体是通过何种方式降低其过剩的表面能以达到热力学稳定状态的。 - 烧结推动力是什么？它可凭哪些方式推动物质的迁移？ - 纯固相反应具有何特点，为什么固相反应有气体或液体参与时，范特霍夫规则就不适用了？

四、分析计算题(70分） - （15分）镁铝尖晶石MgAl2O4晶体结构中，氧离子作面心立方堆积，结构中A块和B块的质点配置见图1。 （1）A块、B块主要反应的是哪种离子的配位情况？写出其配位多面体和配位数； （2）指出结构中氧离子的配位数和配位多面体，并判断其电价是否平衡； （3）若尖晶石的晶胞分子数为8，且A块、B块在空间交替出现，请写出尖晶石的化学式； （4）分析该结构是正尖晶石还是反尖晶石。 图1 镁铝尖晶石结构示意图 - （15分）为了观察镁铝尖晶石的形成，实验设计由过量的MgO微粒包裹粒径为1μm的球状Al2O3，实验中观察到在恒定温度下，第一个小时有20%的Al2O3起了反应，试计算完全反应的时间： （1）用杨德尔方程计算； （2）用金斯特林格方程计算； （3）请比较计算结果差别的原因。 - （10分）已知： 4Al(l)+3C(s)=Al4C3(s) △Go1=-265000+95.06T (J/mol) 2Al(l)+1.5O2(g) = Al2O3(s) △Go2=-1574100+275.01T (J/mol) C(s)+0.5O2(g)=CO(g) △Go3= -114400-85.77T (J/mol) 试问在2100℃电熔温度下，能否用碳电极来生产电熔刚玉？ - （30分）相图分析 有一三元相图如图2所示： - 划分副三角形，标明初晶区； - 标出图中各条界线上温度下降方向； - 判断各无变点的性质，并写出相平衡方程； - 指出化合物S的性质； - 分析图中点D的析晶路线，并在图中作图进行标明。 图2