| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2014年攻读硕士学位研究生入学考试试题 科目名称：冶金原理（A卷）科目代码：814 考试时间：3小时 满分150分 可使用的常用工具：计算器 直尺

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、（15分）700℃时测得Cd—Sn合金的镉蒸汽压与镉浓度关系如下： %Cd 1 50 100 Pcd(mmHg) 5 150 250 试分别以纯物质和重量1%溶液为标准态，确定含镉50%的Cd—Sn合金中镉的活度和活度系数。（已知MCd=112.4，MSn=118.7） 二、（15分）1000℃反应器中发生还原反应Fe2O3(S)＋3CO＝2Fe(S)＋3CO2。试求反应达到平衡时反应器中气体组成。已知1000℃时： 1、Fe2O3(S)＋CO＝2FeO(S)＋CO2 K1=64； 2、FeO(S)＋CO=Fe(S)＋CO2 K2=1 三、（15分）试计算与组成(摩尔百分数)为CaO 20%，SiO2 20%，FeO 50%，MnO 10%的熔渣平衡的钢液中锰和氧的含量。已知： （1）[Mn]＋1/2O2＝（MnO） K1＝4.8×104； （2）[Fe]＋1/2O2＝（FeO） K2＝1.2×104; （3）rFeO＝0.5，rMnO＝0.8，fMn＝2，fO=1 （4）与纯FeO渣平衡的钢液含氧量为0.24%。 四、（15分）渣-铁界面反应 [M]＋（FeO）＝（MO）＋[Fe] △H＞0 1、写出平衡常数K的表达式； 2、基于K的表达式，写出M在渣-铁间分配比LM＝(%MO) / [%M]的表达式（设fM＝1）； 3、基于LM的表达式，说明采取哪些措施有助于将M从铁液中去除（MO为酸性氧化物）。 五、（15分）二元系A-B组成一简单共晶型相图。A的熔点为6000C，B的熔点为8000C；共晶点温度为4000C，共晶点液相成分为60%A和40%B。 1、绘出此二元相图 2、有100g含30%A和70%B的合金，自9000C冷却。问冷却到常温时合金组织内有初生B晶体，共晶A晶体和共晶B晶体各多少？ 六、（15分）1600℃，将含碳量为0.0625%的钢液进行真空处理。欲使真空处理后的钢液含氧量降到0.0008%，试问需用多大的真空度？ 已知：[O]+[C]＝CO lgK＝1168/T+2.07 ； MO＝16，Mc＝12 七、（6分×10＝60分）解答下列各题 1、用△Go判断化学反应方向有无限制条件？如果有，是什么？如果无，说明理由。 2、A→B为0级反应，A的初始浓度为Co 。推导出反应过程中A的浓度C和反应时间t的关系式。 3、渣-铁反应去硫过程的控制环节是硫在铁液中的扩散。已知渣-铁界面上硫的分配比为LＳ，硫在铁液中的传质系数为βS 。试写出当硫在渣和铁中浓度分别为（%S）和[%S] 时此去硫过程的速率式。 4、一原始半径为r0的MO(S)矿球正在被CO还原成M(S)）。当还原度达到R时，未还原的MO(S)核心的半径r为何？ 5、写出温度为TK、压强为P′Pa的1mol理想气体的吉布斯能G的表达式，说明式中其它量的意义。 6、M(S)的熔化热为△Hm，正常熔点为Tm。写出过程M(S)→M(l)在温度T时发生的△G。 7、根据未反应核模型写出过程MnO(s)+CO = Mn(s)+CO2的组成步骤。 8、定义石灰石的开始分解温度T开和沸腾温度T沸 。 9、A(l)+B = AB △G1°； [A]+B = AB △G2°。当A(l)以纯物质为标准态、[A]以重量1%溶液为标准态时，△G1°和 △G2°的关系式为何？ 10、1）在高炉炼铁过程中以氧化物存在的某元素能被还原进入铁液的条件是什么？ 2）在炼钢过程中铁液中某元素能被氧化从铁液中去除的条件是什么？