昆明理工大学2013年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：831               考试科目名称 ：植物纤维化学

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、名词解释（共25分，每词5分） 1、有机抽出物； 2、心材和边材； 3、木纤维； 4、复合胞间层； 5、β-纤维素。 二、填空题（共40分，每个空格2分） 1、阔叶材木素的基本结构单元主要由 （1） 单元和 （2） 单元构成，半纤维素主要是 （3） 。 2、植物纤维原料的化学组成非常复杂，主要化学成分包括： （4） ， 半纤维素， （5） ；但是组成各种复杂化合物的基本元素却比较简单，主要有 （6） ，氢 ， （7） ，氮元素。 3、纤维素大分子的聚集态是结晶区和 （8） 区交错结合的体系。其中，结晶区间的润涨，纤维素的X-射线图不发生变化；结晶区内的润胀，原有纤维素的X-射线图消失， （9） （出现/不出现）新的X射线图；无限润涨过程中，原有纤维素的X-射线图逐渐消失， （10） （出现/不出现）新的X射线图。 4、半纤维素的物理结构中少部分是结晶结构，大部分是 （11） 结构。其中，半纤维素的碱性降解有两大类型，分别是 （12） 和 （13） 。其中， （14） 是从聚糖的还原末端基开始。 5、纤维素的D-吡喃式葡萄糖基的构象为 （15） ，而纤维素是由葡萄糖基通过 （16） 连接而成的大分子。 6、在酸性介质中无论是酚型结构还是非酚型结构均可形成 （17） 结构，木素发生的 （18） 反应。同时还要注意防止木素发生缩合反应，这两种反应都发生在同一木素结构单元的 （19） 原子上。 7、干纸页中纤维与纤维之间是由 （20） 键结合形成纸页强度。 三、选择题（共10分，每题2分） 1、在木材纤维次生壁中层，微细纤维排列呈（ ）状排列。 （A）网状 （B）交叉螺旋 （C）平行 （D）疏松无规则 2、木素结构单元中，酚羟基一般连在（ ）上。 （A）C2 （B）C3 （C）C4 （D）C5 3、分离木素中和原本木素结构最相似的是（ ）木素。 （A）磨木 （B）Brauns （C）硫酸 （D）没有一种 4、阔叶材中比针叶材含有更多的（ ）。 （A）聚葡萄糖甘露糖 （B）聚木糖 （C）木素 （D）灰分 5、木材和草类原料的杂细胞中，都含有一定量的（ ）。 （A）导管分子 （B）木射线细胞 （C）石细胞 （D）薄壁细胞 四、判断题 判断下列各题正误，错误的加以改正（正确的打“√”，错误的打“×”，共15分，每题3分） 1、天然微细纤维呈现出折叠链的结晶，再生纤维素和一些纤维素衍生物成纤维伸展链的片晶。 2、结合水能使纤维素发生润胀，但无热效应。 3、原细纤维之间存在有半纤维素和木素。 4、在实际制备的综纤维素中，除碳水化合物外，还含有少量木素。 5、氯漂过程中，用来脱木素的活性试剂与木素主要发生亲核反应。 五、问答题（共60分，每题15分） 1、请比较针叶木、阔叶木原料的木素中甲氧基含量的差别，造成这个差别的原因是什么？比较针叶木和阔叶木原料脱木素难易程度，阐述其原因。 2、什么叫综纤维素？综纤维素含量测量的目的和意义？综纤维素含量的测量原则和常用方法？ 3、对木材纤维，如何用壁腔比的大小来判断原料的优劣？ 4、什么叫做有机抽出物？为什么酸法制浆较碱性制浆易产生树脂障碍？