昆明理工大学2014年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码： 866               考试科目名称 ：机械工程材料

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、概念辨析题（每题4分，共20分） 1、固溶体和金属间化合物 2、回复和再结晶 3、固溶强化和弥散强化 4、枝晶偏析和比重偏析 5、退火和回火 二、填空（每空1分，共40分） 1、灰铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁、蠕墨铸铁在组织上的根本区别是（ ），灰铁中石墨是（ ）状，球铁中石墨是球状，可锻铸铁中石墨是（ ）状，蠕墨铸铁中石墨是（ ）状。 2、硬质合金主要由难熔金属碳化物和粘结金属所组成，常用硬质合金主要分为（ ）和（ ）两大类。 3、材料渗碳的目的是为了得到（ ）。45钢按用途分类属于（ ）钢。 4、铝合金的强化除了热处理强化外，还可以进行（ ）强化。钢在加热过程中产生的过热缺陷可以通过（ ）热处理来消除。 5、常见金属的晶体结构有体心立方、面心立方和密排六方。常见金属纯铁在1200℃时晶体结构为（ ），在800℃时晶体结构为（ ）。每个面心立方晶胞在晶核中实际含有（ ）个原子，每个密排六方晶胞在晶核中实际含有（ ）个原子。 6、从表面到中心的排列顺序，通常铸锭可由（ ）、（ ）和（ ）三个不同形态的晶粒区所组成。 7、铁素体是（ ）；奥氏体是（ ）；珠光体是（ ）混合在一起形成的机械混合物；低温莱氏体是（ ）组成的机械混合物；高温莱氏体是（ ）组成的机械混合物。 8、两块钢样，退火后经显微组织分析，其组织组成物的相对含量如下：第一块的珠光体占40%，铁素体60%，第二块的珠光体占95%，二次渗碳体占5%。则这两块钢的含碳量分别约为（ ）和（ ）。（注：铁素体含碳量可忽略不计） 9、C曲线右移使淬火临界冷却速度( )，淬透性( )。 10、共析钢中奥氏体形成的四个阶段是：（ ），（ ），残余Fe3C溶解，奥氏体均匀化。 11、不锈钢按其金相显微组织不同，常用的有以下三类：（ ），（ ）和奥氏体型不锈钢。 12、上右图示意了立方晶格中的三个重要晶向，请在括弧中分别填写出四个方向的晶向指数，即AB的晶向指数为（ ），OY的晶向指数为（ ）， OB的晶向指数为（ ），OX的晶向指数为（ ）。 13、材料选择的三个主要原则是（ ）、（ ）和（ ）。 14、根据钢的成分、退火工艺与目的不同，退火常分为完全退火、（ ）、（ ）、（ ）和去应力退火等几种。 三、判断题（每小题1分，共10分） 1、金属材料、陶瓷材料和高分子材料的本质区别在于它们的化学键不同。 ( ) 2、调质和正火两种热处理工艺所获得的组织分别为回火索氏体和索氏体，它们的区别在于碳化物的形态差异。 ( ) 3、用布氏硬度测量硬度时，压头为钢球，用符号HBS表示；压头为硬质合金球，用符号HBW表示。 ( ) 4、在金属的结晶中，随着过冷度的增大，晶核的形核率N减小，长大率G增大，在N/G增大的情况下晶粒细化。 ( ) 5、材料在一定的淬火剂中能被淬透的淬硬层深度越大，表示淬透性越好。 ( ) 6、完全退火主要适用于亚共析钢。降低硬度的球化退火主要适用于共析钢和过共析钢。( ) 7、热处理的加热，其目的是使钢件获得表层和心部奥氏体成分均匀一致。钢的热处理是通过加热，保温和冷却，以改变钢的组织结构，从而改善钢的性能的一种工艺方法。 ( ) 8、1Cr18Ni9钢是一种奥氏体不锈钢，5CrNiMo钢是热锻模钢，40Cr钢是调质钢，20CrMnTi钢是渗碳钢。 ( ) 9、优质碳素结构钢的牌号一般采用两位数字表示，表示钢中平均含碳量的万分之几。碳素工具钢的牌号一般是用“碳”或“T”字后附数字表示，数字表示钢中平均含碳量的千分之几。( ) 10、金属结晶时，冷却速度愈大，则结晶后金属的晶粒愈粗大。 ( ) 四、简答题（每小题8分，共48分） 1、简述过冷奥氏体等温转变组织的名称及其性能。 2、根根表中提供的名称和候选材料，在①~⑧处分别填上相应的热处理方法和最终组织。 名称; 选用材料; 热处理方法; 最终组织. 机床床身; HT200; 时效; ①. 滚动轴承; GCr15; ②; ③. 锉刀; T12; ④; Cm+M+A’. 钻头; W18Cr4V; ⑤; ⑥. 发动机曲轴; QT600-3; ⑦; ⑧. 3、金属经冷塑性变形后，组织和性能发生了怎样的变化？ 4、什么是加工硬化？产生加工硬化的原因是什么？加工硬化在金属加工中有什么利弊？ 5、根据表中A3的提示，指出A1、Acm、Ac1、Ac3、Accm、Ar1、Ar3、Arcm 各临界点的意义。 临界点; 基本含义. A1. A3; 奥氏体析出铁素体的开始线. Acm. Ac1. Ac3. Accm. Ar1. Ar3. Arcm. 6、说明共析钢 C 曲线各个区，各条线的物理意义及共析钢、亚共析和过共析钢等温转变C曲线的区别，并指出影响 C 曲线形状和位置的主要因素。 五、综合分析题（共32分。其中，第1小题12分，第2小题20分） 1、确定下列钢件的退火方法，并指出退火目的及退火后的组织。 1）经冷轧后的15钢钢板，要求降低硬度。（3分） 2）ZG35的铸造齿轮。（3分） 3）锻造过热后的60钢锻坯。（3分） 4）具有片状渗碳体的T12钢坯。（3分） 2、已知A（熔点 600℃）与B(500℃) 在液态无限互溶；在固态 300℃时A溶于 B 的最大溶解度为 30%，室温时为10%，但B不溶于A；在 300℃时，含 40% B 的液态合金发生共晶反应。现要求： 1）作出A-B二组元的 合金相图。（5分） 2）分析 20% A、45%A、80%A 等合金的结晶过程，并确定室温下的组织组成物和相组成物的相对量。（15分）