昆明理工大学2012年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：830                考试科目名称 ：植物纤维化学

试题适用招生专业 ：082201 制浆造纸工程、085221 轻工技术工程

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、名词解释（共25分，每词5分） 1、春材和秋材； 2、酚型结构单元； 3、半纤维素； 4、纤维素的结晶度； 5、综纤维素。 二、填空题（共40分，每个空格2分） 1、纸是由植物纤维交织而成的，纸的强度取决于 （1） 强度和 （2） 强度，纸干燥后，纤维之间形成 （3） 结合力增加。 2、纤维素的碱性降解有两大类型，分别是 （4） 和 （5） 。其中， （6） 使纤维素的部分配糖发生断裂，从而导致聚合度下降。 3、 针叶材的纤维细胞为 （7） ，含量为 （8） ；阔叶材的纤维细胞为 （9） ，禾本科植物纤维原料的主要细胞为纤维细胞和 （10） 。 4、木素是由 （11） 结构单元通过 （12） 和 （13） 键联接而成的芳香族高分子化合物。 5、纹孔对因其构造可以分为 （14） 、具缘纹孔对和 （15） 对三种型式。 6、针叶材木素的基本结构单元主要由 （16） 单元构成，半纤维素主要是 （17） 。 7、漂白化学浆中， （18） 包括纤维素及抗碱的半纤维素， （19） 为高度降解的纤维素及半纤维素， （20） 全为半纤维素。 三、选择题（共10分，每题2分） 1、以下对木素结构单元中，甲氧基含量比较正确的是（ ）。 （A）愈创木基型>紫丁香基型>对羟苯基型 （B）紫丁香基型>愈创木基型>对羟苯基型 （C）紫丁香基型>对羟苯基型>愈创木基型 （D）对羟苯基型>愈创木基型>紫丁香基型 2、相关纤维素物料所吸附的水分，以下叙述正确的是（ ）。 （A）纤维素物料所吸附的水分为结合水和游离水； （B）纤维素的游离羟基含量高，纤维素对极性溶剂的亲和力提高； （C）纤维吸湿和解吸存在滞后现象； （D）以上叙述都正确。 3、测量木材原料灰分时，高温炉的灼烧温度（ ）。 （A）105±2 ℃ （B）575±25℃ （C）925±25℃ （D）越高越好 4、在植物细胞壁内是由（ ）。 （A）微细纤维组织成原细纤维 （B）原细纤维组织成细纤维 （C）原细纤维组织成微细纤维 （D）细纤维组织成微细纤维 5、在造纸纤维原料中，棉花属于( )纤维原料。 （A）籽毛 （B）禾本科植物 （C）木材 （D）韧皮 四、判断题 判断下列各题正误，错误的加以改正（正确的打“√”，错误的打“×”，共15分，每题3分） 1、 纤维素的氧化降解，主要发生在纤维素葡萄糖基环的3,4,5位的游离羟基位置上。 2、木素结构单元间的联接中，β-O-4型联接属于碳-碳键联接。 3、用NaClO2处理无抽提物木粉、使木素被氧化而除去，剩下的产物为半纤维素。 4、木素是填充在纤维之间和微细纤维之间的“粘合剂”和“填充剂”。 5、纤维素本身含有极性羟基、糖醛酸基等基团，使纤维素纤维在水中表面带负电。 五、问答题（共60分，每题15分） 1、植物纤维原料的主要成分和次要成分是什么？试从原料成分的角度，比较针叶材、阔叶材和和禾本科纤维原料的制浆造纸价值及其工艺的差异。 2、一种桉木原料木片粉碎后，直接选取40-60目的木粉，在20℃条件下30%的硫酸处理2.5h后，使用3%的稀硫酸回流煮沸4h，再进行过滤洗涤不溶物，得到克拉森木素。 （1）指出上述方法中的错误，并予以改正。 （2）使用上述方法所制备的克拉森木素，结果是偏高还是偏低？为什么？ （3）制备克拉森木素的原理是什么？ 3、半纤维素对打浆的影响有哪些？ 4、草类原料在烧碱-蒽醌法蒸煮过程中，木素和蒽醌发生了哪些反应？并简述蒽醌在蒸煮中的主要作用。