昆明理工大学2013年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码： 806  考试科目名称 ：矿物加工工程学（综合）

试题适用招生专业 ：081902  矿物加工工程、085218 矿业工程

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、名词解释（共30分，每题3分） 1、富集比 2、破碎比 3、返砂比 4、等降比 5、电选 6、动电位 7、比磁化系数 8、分离粒度 9、配衡离子 10、氯化焙烧 二、简答题（共36分，每题6分） 1、简述球磨机和棒磨机二者之间的优缺点。 2、高梯度磁选机的分选原理是什么？ 3、重选过程的共同特点是什么？ 4、简述化学分选过程一般包括的主要作业过程。 5、简述浮选设备常用的评价指标。 6、什么是吸附？解释物理吸附和化学吸附的特征。

昆明理工大学2013年硕士研究生招生入学考试试题

三、计算题（共24分，每题12分） 1、测定返砂比，分别在分级机给矿、分级机溢流和分级机返砂三处取样作筛析，结果为其-200目60%级别含量分别为30%、65% 和10%。试计算其返砂比为多少？ 2、某单一铜矿，浮选流程为一粗一扫两精中矿顺序返回的闭路流程，取样化验测定原矿铜品位为1.1%，精矿品位24.5%，尾矿品位0.12%，求浮选生产指标。 四、综合题（共60分，每题20分，注：若采用浮选需注明合理的药剂制度。） 1、某铅锌选矿厂处理铅锌混合矿含铅6%，含锌16%。矿石有呈致密状的原生矿，也有呈细粒浸染状的氧化矿。混合矿中有价金属矿物为方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、白铅矿、菱锌矿、异极矿和铅矾等，脉石矿物为白云石，方解石及少量的石英和长石，金属矿物嵌布粒度较粗。铅、锌的氧化率较高（25%，20%）。原矿含泥13%~18%。试拟定铅锌的选别流程并说明理由。 2、现有一不均匀嵌布黑钨矿石，原矿破碎到-12mm时可有单体黑钨矿产出，但最终解离粒度则在0.5mm以下，试拟定选别流程并说明理由。 3、某铁矿矿石中主要含铁矿物以赤铁矿为主，并含部分磁铁矿，其次还含有少量黄铁矿和黄铜矿，含铁品位为35%，含硫2%，含铜0.1%，在磨矿细度-200目占75%，各主要目的矿物基本单体解离，（1）试拟定选别流程并说明理由；（2）试估计可能达到的精矿产品质量及指标。