昆明理工大学2015年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码： 806  考试科目名称 ：矿物加工工程学（综合）

试题适用招生专业 ：081902  矿物加工工程、085218 矿业工程

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、名词解释（共30分，每题3分） 1、选矿比 2、筛分效率 3、磨矿效率 4、自由沉降末速 5、电选 6、等电点 7、矫顽力 8、分离粒度 9、特性吸附 10、浸出 二、简答题（共36分，每题6分） 1、磨矿的目的是什么？简述磨矿与选别作业的关系。 2、中矿处理的方式有哪几种？ 3、简述介质pH调整剂对浮选过程的影响。 4、简述还原焙烧的基本原理。 5、磁选机的磁场为什么是非均匀磁场？ 6、简述摇床选矿的分选过程。

昆明理工大学2015年硕士研究生招生入学考试试题

三、计算题（共24分，每题12分） 1、某选厂破碎给料粒度D=1000毫米，破碎流程为三段开路破碎，粗碎、中碎、细碎各段破碎比分别为3、4、5。求总破碎比及各段破碎产品的最大粒度。 2、某铅锌硫化矿，原矿含铅5.75%，含锌13.21%。采用先铅后锌的浮选闭路流程，铅锌浮选分别采用一粗一扫三精中矿顺序返回的流程，获得含铅60.16%，含锌3.57%的铅精矿；含锌47.27%，含铅1.48%的锌精矿；尾矿含铅0.47%，含锌0.66%。分别求铅精矿和锌精矿的产率和回收率。 四、综合题（共60分，每题20分，注：若采用浮选需注明合理的药剂制度。） 1、某选矿厂处理硫化矿含铜1.2%，含铅2.4%，含锌12%。矿石呈致密状的原生矿，矿石中有价金属矿物主要为黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、黄铁矿等，脉石矿物为白云石，方解石及少量的石英和长石，金属矿物嵌布粒度相对较粗。试拟定该硫化矿的选别流程并说明理由。 2、某难选锡矿原矿含锡0.3～0.5%，金属矿物除锡石外，还有褐铁矿、赤铁矿、铅铁矾等，脉石矿物主要有方解石、石英、长石、云母、电气石、粘土等。该矿石具有如下一些特征：（1）含泥量大，-0.074毫米粒级含量高达76%，其中-0.01毫米粒级含54%，锡品位0.041%；（2）锡石粒度细，由0.5毫米开始有单体解离，-0.074毫米粒级中的锡石占79%，而-0.019毫米粒级中则占38%；（3）含铁量高，矿石中含铁品位15～25%，铁矿物多与锡石结合产出，难以分离。根据该锡矿性质拟定选别流程并说明理由。 3、某铁矿原矿含铁品位为25%，铁矿物以磁铁矿为主，含少量赤铁矿，脉石矿物以石英为主，含少量角闪石、绿泥石、方解石、云母、绿帘石和磷灰石。铁矿物呈细粒嵌布，嵌布粒度为0.1毫米左右。试拟定合理的选别流程并说明理由。